## Slide 1: BCV29253TK Оновлення специфікації продукту
[31 травня 2022г.]

## Slide 2: Оновлення специфікації продукту
Починаючи з 1 кварталу 2021 року специфікація для BCV29253TK
була модернізована з урахуванням різних елементів
НЕСУЧА ПЛАСТИНА замінена з плоскої на пластину з
тепловими «плитами».
- Переваги: кращий відвід тепла і, як наслідок,
краща зносостійкість
ФРИКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ замінений з FER4550G на FER4550M
- Переваги:
    перехід на формулу суміші, що не містить міді, відповідно до законодавства NSF та екологічних вимог;
    підвищена зносостійкість (див. наступні слайди => порівняльні випробування)
    фрикційний матеріал FER4550M повністю відповідає стандарту R90 і ухвалений у відповідності із правилами ЕС без будь-яких компромісів відносно гальмівного шляху.
Інші характеристики продукту (пружини PTS OE, зелене покриття) не змінилися.
ФАКТИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
PREVIOUS VERSION
CURRENT VERSION
Improved backplate
Same OE quality accessories and coating

## Slide 3: Порівняння зносу гальмівних колодок в мм при використанні фрикційних матеріалів FER4550G і FER4550M в залежності від зростання температури

## Slide 4: Порівняння зносу гальмівних колодок і дисків в грамах при використанні фрикційних матеріалів FER4550G і FER4550M